2020年金塘流通领域服装、床上用品及毛巾质量抽查检验结果汇总表

| 序号 | 样品名称 | 被抽查商品经营者 | 标称商标 | 标称生产者名称 | 规格型号 | 生产批号 | 综合判定（合格/不合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恬梦面巾 | 舟山市金塘建豪生活超市 | / | 河北永亮纺织品有限公司（标称） | 34×74cm | 货号：9226 | 合格 |
| 2 | 斜纹毛巾（蓝色） | 舟山市金塘岛恋百货店 | / | 品牌商：广州熙彬贸易有限公司（标称） | 340×720mm | / | 不合格 |
| 3 | 亮彩麻布抱枕（卡其） | 舟山市金塘岛恋百货店 | / | 品牌商：广州熙彬贸易有限公司（标称） | 420×420mm | / | 不合格 |
| 4 | 棉毛肩扣内衣套装 | 舟山市定海区亲亲宝贝母婴用品店 | 憨豆龙 | 永盛制衣（标称） | 90/52 | 货号：519105 | 合格 |